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Mix Systém základná farba

Popis a oblasť použitia
Mix System základná farba je náter určený na zabezpečenie lepšej krycej schopnosti a pevnosti pri problematických, slabo kryjúcich odtieňoch (LH) zo systému Mix System (žlté, červené a oranžové odtiene).
Tento základný náter nie je samostatný finálny náter; vždy sa používa v systéme spolu s vrchnou farbou.
Náter je šetrný k životnému prostrediu, má veľmi nízky obsah VOC (prchavých organických látok) a neobsahuje ťažké kovy ani látky škodlivé pre ľudí a životné prostredie. Je veľmi jednoduchý na aplikáciu, vysoko paropriepustný a odolný voči mokrému čisteniu.
Zloženie
Vodná disperzia polymérneho spojiva a špeciálnych prísad.
Farba: biela. K dispozícii je široká škála odtieňov podľa vzorkovníka Mix System. Pomocou systému HGMIX je možné namiešať aj niekoľko tisíc ďalších odtieňov. 
Príprava podkladu
Natieraný povrch musí byť pevný, suchý a čistý, bez voľných častíc, prachu, oleja a iných nečistôt.
Za bežných podmienok (teplota +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 65 %) je možné náter nanášať na nové omietky alebo tmelené povrchy až po ich dôkladnom vyschnutí. Na každý 1 mm hrúbky omietky alebo tmelu je potrebných minimálne 7 dní schnutia. Pri bežnej hrúbke cementových omietok je potrebných minimálne 28 dní schnutia. Nové betónové povrchy musia schnúť najmenej 3 mesiace pred aplikáciou náteru. Staré vrstvy farieb je potrebné odstrániť. Ak je povrch napadnutý plesňami alebo hubami, musí byť pred natieraním dôkladne očistený a dezinfikovaný. 
Vhodné povrchy: Nenatreté vnútorné steny a stropy: vápenno-cementové a cementové omietky, kvalitné sadrokartónové dosky, tmelené povrchy, betónové povrchy a podobne. Farbu možno nanášať aj na tapety (odporúča sa ich najprv skontrolovať) a na už natreté povrchy disperznými farbami, ak je pôvodný náter dobre priľnutý k podkladu
Nežiaduce povrchy: Povrchy natreté vápennými farbami, lesklé povrchy (olejové farby, laky a emaiy).

	TECHNICKÉ ÚDAJE
	

	Použitie
	Nanášajte náter krátkosrstým valčekom a štetcom.

	Spotreba
	Bežná spotreba je 0,100 – 0,125 l/m² (jedna vrstva) na hladkom povrchu pri použití krátkosrstého valčeka. 

	
	Skutočnú spotrebu možno určiť priamo na mieste a závisí od drsnosti a nasiakavosti povrchu. 15 l balenie postačí na 120-150 m², 5 l na 40-50 m² a 2,5 l na 20-25 m² pri ideálnom povrchu. Keďže povrch zvyčajne nie je ideálny, odporúča sa pri výpočte spotreby pre danú plochu počítať s vyššou rezervou.

	Riedenie
	Rieďte vodou, maximálne do 5%.

	Špecifická hmotnosť, g/cm3
	1.65-1.70

	Obsah VOC, g/l
	Smernica 2004/42/EC, kategória a limity A/a-WB: 30 g/l (2010) Výrobok obsahuje maximálne 30 g/l

	Viskozita, Brookfield RVF 20 °C 7/10
	33-37

	Obsah sušiny, (po 30 minútach pri 135°C) %
	Približne 66.18

	PVK
	Nie sú k dispozícii údaje

	Doba schnutia: (20°C, 65 % relatívnej vlhkosti)
	Na dotyk suché približne za 50 minút. Ďalší náter je možný po 4 až 6 hodinách.





	Balenie
	2,5l, 5l; 15l plastové vedro.

	Skladovanie
	18 mesiacov. Chráňte pred mrazom a priamym slnenčným žiarením.



Príprava a aplikácia náteru
Pred použitím farbu dôkladne premiešajte a podľa typu vrchného náteru ju zrieďte vodou.
Akékoľvek úpravy náteru počas aplikácie (pridávanie tónovacej farby, pridávanie vody) sa neodporúčajú. Množstvo farby potrebné na daný povrch je vypočítané podľa očakávanej spotreby pre daný typ povrchu alebo podľa priemernej spotreby. V špecifických prípadoch možno spotrebu presnejšie určiť skúšobným náterom na zamýšľanom povrchu.
Náter aplikujte v jednej vrstve (pri pracovných podmienkach T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %) pomocou štetca s prírodnými alebo syntetickými štetinami, vhodného na aplikáciu.
Každý jednotlivý povrch natierajte bez prerušenia, od jedného konca k druhému.

Likvidácia odpadu
Obsah/obal zlikvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými alebo medzinárodnými predpismi.

Čistenie náradia
Všetko náradie ihneď po použití dôkladne umyte vodou. Farbu ani vodu použitú na oplachovanie maliarskeho náradia nevylievajte do umývadiel ani odtokov.
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